实验报告

一、实验意义及目的

微纳衍射全息体光栅是新一代增强现实可穿戴设备以及车载抬头显示设备的核心器件，是具有微纳米量级结构特征和一定厚度的新型三维光栅器件材料。它被广泛应用于各种集成光学系统中，可对信息进行高效率的调制，是构建元宇宙的基础材料。

微纳衍射体光栅的关键参数为厚度、损伤阈值、最大衍射效率、空间频率、透过率等。本实验报告是为了验证《微纳衍射全息体光栅技术规范》中所定的测量条件、测量方法、测量结果处理等是否能满足实际工作需求，测量结果的不确定度评定实例是否合理，该技术规范是否具有较强的可实施性。

二、实验记录

2.1实验记录（一）

- 样品名称：微纳衍射全息体光栅；

- 型号：/；

- 制造厂商：杭州光粒科技有限公司；

- 出厂编号：/；

- 试验地点：杭州光粒科技有限公司实验室，浙江省计量科学研究院光测量实验室；

- 试验环境（温度、相对湿度等）: 温度：(20.0±2) ℃；湿度：(50±5) %RH；

- 测量人员:李彬彬、丁毅；

- 核验人员：陈挺；

- 测量项目及数据结果：

  - 厚度测量结果：

单位: μm

| 测试点位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 26.56162 | 26.56193 | 26.56159 | 26.56149 | 26.56240 | 26.56133 | 26.56376 | 26.56290 | 26.56027 |
| 第二次测量 | 26.56162 | 26.56193 | 26.56159 | 26.56149 | 26.56240 | 26.56133 | 26.56376 | 26.56290 | 26.56027 |
| 第三次测量 | 26.56162 | 26.56193 | 26.56159 | 26.56149 | 26.56240 | 26.56133 | 26.56376 | 26.56290 | 26.56027 |
| 测量平均值 | 26.56162 | 26.56193 | 26.56159 | 26.56149 | 26.56240 | 26.56133 | 26.56376 | 26.56290 | 26.56027 |
| 厚度平均值 | 26.56192 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 损伤阈值

激光光斑面积：0.7π mm2

| 测量次数 | 光功率值(mW) | 损伤阈值(mW/mm2) |
| --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 429.5 | / |
| 第二次测量 | 428.3 | / |
| 第三次测量 | 429.1 | / |
| 平均值 | 428.97 | / |
| 最终结果 | / | 195.06 |

  - 最大衍射效率

| 测量次数 | PD读数(mW) | PT读数(mW) | η=PD/(PD+PT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 512.3 | 87.7 | 85.39% |
| 第二次测量 | 512.3 | 87.6 | 85.40% |
| 第三次测量 | 512.4 | 87.7 | 85.39% |
| 平均值 | 512.34 | 87.64 | 85.39% |

  - 角度选择曲线

由电脑自动获取角度值和对应的衍射效率值。

| 入射角度 | η |
| --- | --- |
| -20° | 0.07% |
| -19.95° | 0.00% |
| … | … |
| 0° | 99.5% |
| … | … |
| 19.95° | 0.07% |
| 20° | 0.18% |

  - 波长选择曲线

由电脑自动获取光谱仪的数据，并按照本规范数据处理方法，最终得到的波长选择曲线，如下图所示。

  - 波长-角度曲线

由电脑控制电动旋转位移台，控制激光入射角，并自动获取对应的光谱仪数据，并按照本规范数据处理方法，最终得到的波长角度曲线，如下图所示。

  - 空间频率

| 谱线 | 第一次读数 |  | 第二次读数 |  | 衍射角βr | 周期 1ν | 空间频率 v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | βr-l | βr-r | βr-l' | βr-r' |  |  |  |
| λ0=600 nm | 160°36′ | 340°37′ | 107°39′ | 287°40′ | 52°57′ | 752 nm | 1330lpmm |

  - 最大折射率调制度

由9.4的角度选择性曲线，通过本规范数据处理方法，得到最大折射率调制度为0.02。

  - 透过率

| 测量次数 | P0读数(mW) | PT读数(mW) | ηT= PT/P0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 450.3 | 412.6 | 91.63% |
| 第二次测量 | 451.6 | 413.4 | 91.54% |
| 第三次测量 | 449.2 | 411.2 | 91.54% |
| 平均值 | 450.37 | 412.40 | 91.57% |

  - 雾度

| 测量次数 | 雾度 |
| --- | --- |
| 第一次测量 | 1.50% |
| 第二次测量 | 1.50% |
| 第三次测量 | 1.48% |
| 测量平均值 | 1.49% |

  - 剥离力

单位: gf

| 测量次数 | 最大剥离力 | 最小剥离力 | 平均剥离力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 | 14.784 | 11.106 | 12.992 |
| 第二次测量 | 15.588 | 9.732 | 12.715 |
| 第三次测量 | 13.982 | 8.532 | 11.348 |
| 测量平均值 | 14.785 | 9.790 | 12.352 |

三、结论

本实验严格按照技术规范中的测量方法执行，未出现有分歧性或模糊性的操作，具有可操作性，实验数据可靠。通过实验验证，表明《微纳衍射全息体光栅技术规范》测量项目与测量方法设置合理，可操作性强，可较全面的评价微纳全息体光栅的测量性能，具有可行性。