石墨烯粉体材料鉴别计量技术规范(征求意见稿)

实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的模拟试验，验证和考察新制订技术规范中技术指标的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中课题组共考察了来自济南利特纳米、黑龙江宝泰隆、河南齐营、北京低碳清洁能源研究院等不同厂家的6个不同石墨烯粉体。

二、实验报告

2.1 所用的实验设备

采用经过校准的拉曼光谱仪、X射线衍射仪、原子力显微镜、透射电镜。

2.2 石墨烯粉体材料测试结果（以济南利特纳米石墨烯为例）

2.2.1 拉曼光谱

测试条件：

在样品中随机选取六个位置进行测试。激光共聚焦拉曼光谱仪采用拉曼频移标准物质GBW13654校准，激光激发波长514.5 nm，光栅密度1800 g/mm，狭缝150 μm，波数范围(0-3100) cm-1，积分时间60 s。

测试结果：

| 拉曼光谱频移特性量值 | 平均值cm-1 | 标准偏差cm-1 |
| --- | --- | --- |
| D峰 | 1341.1 | 0.7 |
| G峰 | 1586.4 | 2.4 |
| 2D峰 | / | / |

2.2.2 X射线衍射

测试条件：

任选5个位置分别取样进行测试。X射线衍射仪经过检定校准，测量条件是发散狭缝 (2/3)°、接收狭缝 (2/3)°，连续扫描，扫描范围5°~60°，扫描速度4°/min，步宽0.02°。

测试结果：

| 衍射峰角度 (2θ)位置 | 平均值 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25.35° | 0.14° |
| 2 | 43.19° | 0.07° |

2.2.3 厚度

测试条件：

称取5 mg 石墨烯粉体样品，稀释至1000 ml水中（浓度为0.005 mg/ml）。取10 μl上述石墨烯水溶液滴至新鲜裂解云母片上，干燥后AFM扫描测试，最终保存10片随机石墨烯材料图像，每个图像进行3-5次测量分析。采用轻敲模式，扫描范围(10×10) μm，扫描速率0.8 Hz。

测试结果：

厚度平均值 1.2 nm；厚度标准偏差0.1 nm

2.2.4 透射电镜

测试条件：

在样品中随机选取6个粉末颗粒进行测试，每个颗粒中选取1个区域进行明场成像、选区电子衍射成像和高分辨成像，从获得的高分辨图像中选取5个位置测量石墨烯层厚度。实验参数是加速电压200 kV，放大倍数：12500×~500000×；图像像素尺寸：1024像素×1024像素；曝光时间：0.3 s。

测试结果：

样品的高分辨晶格像如下图所示。从图中可以看出，样品堆叠在一起，层数在5-8层之间。

1

2

3

4

5

(b)

1

2

3

4

5

(a)

样品高分辨晶格像

2.2.5 石墨烯粉体技术要求

根据技术要求判定被测样品为石墨烯材料。

| 项目 | 测试结果 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 拉曼频移 | D峰: (1341.1±0.7) cm-1 G峰: (1586.4±2.4) cm-1 | D峰(1345±15) cm-1； G峰(1592±14) cm-1； 2D峰(2700±30) cm-1 |
| X射线衍射2θ角 | (25.35±0.14)o | 石墨烯26.4±0.3° 还原氧化石墨烯25.8±1.4°；氧化石墨烯11.0±1.7° |
| 厚度 | (1.2±0.1) nm | 层数*≤10层； 石墨烯单层厚度＜0.5nm 石墨烯粉体材料单层厚度在0.4nm-1.5nm |
| 透射电镜 | 5层-8层 | 单层：电子衍射谱的最内层是由六个衍射斑点组成的正六边形；多层：电子衍射谱的最内层是由六个衍射斑点组成的正六边形 |

2.3 不同石墨烯粉体材料测试结果

|  | 拉曼频移（cm-1） |  | X射线衍射2θ角（o） |  | 厚度（nm） | 透射电镜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D峰 | G峰 | 2θ角 | 半峰宽 |  |  |
| 1 | 1341.1 | 1586.4 | 25.35 | 3.38 | 1.2 | 5-8层 |
| 2 | 1342.6 | 1590.2 | 24.95 | 6.30 | 1.6 | / |
| 3 | 1350.0 | 1585.7 | 25.58 | 10.19 | 1.8 | / |
| 4 | 1332.5 | 1581.6 | 26.48 | 0.18 | 0.7 | / |
| 5 | 1342.6 | 1590.2 | 24.95 | 6.30 | 1.5 | / |
| 6 | 1357.2 | 1576.8 | 25.8 | 0.2 | 0.7 | / |

3. 结论

采用技术规范中规定的方法，对不同厂家及型号的石墨烯粉体材料进行了试验，结果表明技术规范中的方法科学有效、适用性强，且所制定的技术要求指标可满足绝大多数材料的要求。