# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

材料与纳米技术计量名词术语及定义

Terms and Definitions for Materials and Nanotechnology Metrology

（征求意见稿）

202×-××-××发布                	202×-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJF XXXX—202X

材料与纳米技术计量

名词术语及定义

Terms and Definitions for Materials

and Nanotechnology Metrology

归 口 单 位： 全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参与起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX

XXX

XXX

参加起草人：

XXX

XXX

XXX

XXX

目    录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  基础术语及定义	1

4  技术术语及定义	2

5  材料术语及定义	11

6  计量术语及定义	13

7  测量方法或设备术语及定义	14

8  领域计量术语及定义	19

附录A  中文索引（按汉语拼音排序）	26

附录B  英文索引	29

参 考 文 献	32

材料与纳米技术计量名词术语及定义

1  范围

本规范规定了材料与纳米技术计量相关名词术语及其定义。

本规范适用于材料与纳米技术计量领域中技术规范、规程等文件制修订及其他相关工作，其他领域亦可参考使用。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义

JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 2024-2023 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  基础术语及定义

3.1 材料计量 metrology of materials

在材料研发、生产制造体系内以确定量值准确可靠为目的的一系列活动。

注：亦称材料测量。

3.2 颗粒特性计量 metrology of particle properties

研究颗粒的微观结构、粒度、分散性、元素组成、电学性质、热学性质等各种物理和化学特性的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。

3.3 薄膜特性计量 metrology of thin-films properties

研究薄膜的成分、厚度、物相、表面状态、光学性质、电学性质、热学性质、力学性质等各种物理和化学特性的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。

注：薄膜一般指厚度小于1微米的膜层。

3.4 表面特性计量 metrology of surface properties

研究发生在物质两相界面（包括固-液界面、固-气界面和液-气界面等）的物理和化学性质、行为和现象（简称特性量）的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。

[来源：《机械工程名词 第一分册》]

3.5 热分析计量 metrology of thermal analysis

研究在程序控制温度下，物质的物理性质和化学性质与温度依赖关系的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。常用的热分析方法包括热重法、差热分析法、差示扫描量热法、热机械法等。

3.6 集成电路计量 metrology of integrated circuit

研究集成电路的各种特性量值的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠，以促进集成电路的设计、制造和应用。

3.7 新能源计量 metrology of new energy

研究新能源生产、储存、转化、利用、管理等过程中特性量值的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。

3.8 电化学计量 metrology of electrochemistry

研究电化学体系的电势、电流、电容、阻抗、浓度、温度、反应速度等各种物理和化学特性的测量活动，其目的是实现特性量单位统一、量值准确可靠。

3.9 材料结构 material structure

组成材料的原子（或离子、分子）相互结合的方式或构成的形式及其按一定规律的组合、排列及相互间的各种联系。

[来源：《材料科学与工程导论》]

3.10 材料组成 material composition

一种材料的构成成分及其含量。

[来源：《化工名词》（一）（石油炼制·煤制油及天然气·生物质制油）]

3.11 材料性能 material property

一种材料本身固有的性质或在一定条件和一定限度内对材料施加某种作用时，通过材料将这种作用转化为另一形式功能的性质。

[来源：《高分子材料基础》]

4  技术术语及定义

4.1 粒径 particle size

表示颗粒的大小。

[来源：《计量学名词》]

4.2 粒度分布 particle size distribution

不同粒级区间的颗粒量占粉体总量的百分数，有频度（或频率）分布与累积分布两种表述方式。

注：粒度分布有个数粒度分布、长度粒度分布,面积粒度分布,体积粒度分布,质量粒度分布等表示方法,与物料特性、检测与数据处理方法有关。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.1]

4.3 粒度分析size analysis

检测粒度分布、确定特征粒径的过程。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.17]

4.4 特征粒径size of specificity

Dx

描述粉体粒度大小与级别的特征尺寸，用符号Dx表示，其中x是指小于等于某一粒度的颗粒累积分布百分数；即Dx是指粉体中颗粒累积分布百分数达到x%时所对应的粒度。

例1：特征粒径D97=10μm的粉体，指该粉体中有97%的颗粒的粒度小于等于10μm;

例2：特征粒径D75=10μm的粉体，指该粉体中有75%的颗粒的粒度小于等于10μm;

例3:特征粒径D10=10μm的粉体，指该粉体中有10%的颗粒的粒度小于等于10μm;

以此类推。

注：特征粒径可以用个数特征粒径、长度特征粒径、面积特征粒径、体积特征粒径、质量特征粒径等表示，与物料特性、检测与数据处理方法有关。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.2]

4.5 松装密度/堆积密度bulk density/apparent density

粉体质量与其自由堆积体积之比，即在规定条件下粉体自由填充单位容积的质量。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.6]

4.6 振实密度tap density

振动后的粉体质量与其堆积体积之比，即在规定条件下容器中的粉体经振实后所测得的单位容积的质量。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.7]

4.7 分散性dispersibility

分散介质中，以单颗粒状态均匀分布在连续相中的能力。

[来源：GB/T 29526-2013，3.2.10]

4.8 晶面间距 interplanar spacing

在晶体中由原子、离子或分子的阵点所组成的同指数平面之间的垂直距离。

[来源：《冶金学名词》]

4.9 晶格常数 lattice constant

晶胞的边长。

[来源：《物理学名词》]

4.10 各向异性 anisotropic

在不同的结晶学方向具有不同的物理特性.

注：也称为非各向同性，非均质性。

[来源：GB/T 14264-2024，3.92]

4.11 衍射角 diffraction angle

波进行衍射时，其在行进方向线与法线之间的角度。

[来源：《物理学名词》]

4.12 衍射强度 diffraction intensity

探测器接收到的相应衍射点的光信号强度。

[来源：《生物物理学名词》]

4.13 放大倍数 magnification factor

是指物体通过放大镜的成像大小与物体实际大小的比值。

[来源：《航天科学技术名词》]

4.14 图像畸变 image distortion

电子传输系统中因为干扰导致的图像变形。

4.15 漂移率 drift ratio

频率、位置等参数随时间的单方向、长时间、系统性的变化率。

[来源：《测绘学名词》]

4.16 空间分辨率 spatial resolution

被测目标上相邻两点能区分开的最小距离或角度。

[来源：《大气科学名词》]

4.17 横向分辨率 lateral resolution

被测目标水平方向上相邻两点能区分开的最小距离或角度。

[来源：《航天科学技术名词》]

4.18 溅射速率 sputtering rate

由于入射粒子轰击导致单位时间内从样品表面溅射出的粒子总量。

[来源：《化学名词》]

4.19 荷电效应 charge effect

受粒子束激发而不能维持被测样品表面的电中性条件，从而导致分析谱图中特征谱线发生位移乃至变形的现象。

[来源：《化学名词》]

4.20 界面效应 interface behavior

不同形态或不同种类的两种物质在接触界面上发生的一系列物理或化学反应过程。

注：亦称界面行为。

[来源：《机械工程名词 第一分册》]

4.21 拉曼光谱 Raman spectrum

光子与介质原子（分子）之间发生非弹性碰撞得到的散射光谱。

[来源：《冶金学名词》]

4.22 拉曼频移 Raman shift

拉曼谱线（带）的波数相对于入射单色光束波数的位移。

注：单位为cm-l。

[来源：GB/T 33252-2016，2.3]

4.23 拉曼谱峰强度 peak intensity of Raman scattering

拉曼光谱仪测量得到的某个拉曼谱峰的信号强度，为该峰最高点到该点对应的背景基线的计数差值。

[来源：GB/T 40219-2021，3.5]

4.24 拉曼光谱分辨率 Raman spectral resolution

拉曼光谱仪分辨两相邻谱峰的能力,以所测得的元素灯谱线的半高宽表示。

注：单位为cm-1。

[来源：GB/T 40219-2021，3.7]

4.25 半高宽 full width at half maximum;FWHM

在单峰构成的分布曲线上，峰值一半处曲线上两点的横坐标间的距离。

[来源：GB/T 31364-2015，3.12]

4.26 荧光光谱 fluorescence spectroscopy

物质吸收了较短波长的光能，电子被激发跃迁至较高单线态能级，返回到基态时发射较长波长的特征光谱。

[来源：《光学名词》]

4.27 荧光强度 fluorescence intensity

荧光物质在一定波长光照射下所发射荧光的强度。

[来源：《化学名词》]

4.28 量子效率quantum efficiency

发光纳米粒子的光子发射效率。

注1：量子效率又称量子产率。

注2：发光纳米材料的量子效率是指发射光子数与吸收光子数之比。

[来源：GB/T 37664.1-2019，3.13]

4.29 荧光量子效率 fluorescence quantum efficiency

发射荧光的光子数与被激活物质从泵浦源吸收的光子数之比。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.30 量子点 quantum dot

三个维度尺寸均在纳米数量级的纳米材料。由少量的原子所构成，其内部电子在各方向上的运动都受到局限。

[来源：《光学名词》]

4.31 荧光寿命 fluorescence lifetime

当切断外界激发源后，荧光的强度随时间呈指数衰减。当荧光强度降至原来的1/e时所需的时间。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.32 折射率 refraction index

光在真空中传播速度与光在介质中传播速度的比值。

[来源：《计量学名词》]

4.33 透光率 transmittance

透射光通量与入射光通量之比。

[来源：《测绘学名词》]

4.34 热分析 thermal analysis

在程序控温（和一定气氛）下，测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一类技术。

[来源：GB/T 6425-2008，3.1.1]

4.35 热导率 thermal conductivity

在单位时间、单位温度梯度、单位面积所通过的热量。

注：热导率又称导热系数，是表征物质热传导性能的物理参量。单位为W/(m·K)。

[来源：JJF 1007-2007，3.38]

4.36 热扩散系数 thermal diffusivity

物体的热导率和其体积热容量的比，是反映温度不均匀的物体中温度均匀化速率的物理量。

[来源：《冶金学名词》]

4.37 热膨胀系数 thermal expansion coeffective

固体在温度每升高1 K时长度或体积发生的相对变化量。分为线膨胀系数和体膨胀系数。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.38 相变温度 phase transition temperature

物质发生相态转变的温度。

[来源：《生物化学与分子生物学名词》]

4.39 居里温度Curie temperature

由铁磁性向顺磁性(或铁磁相向顺磁相)转变的温度。

[来源：GB/T 6425-2008，3.4.10.4]

4.40 玻璃化温度glass transition temperature

非晶态(或半晶)聚合物从橡胶态(黏弹态)向玻璃态的转变温度。

[来源：GB/T 6425-2008，3.5.4.1]

4.41 比定压热容specific heat capacity at constant pressure

cp

在恒定的压力下，单位质量的样品单位温升所需要的热量。

cp=1m×(∂Q∂T)p

式中：

cp—比定压热容，单位为焦耳每摩尔开尔文（J·mol-1·K-1）或者焦耳每克开尔文（J·mol-1·K-1）；

∂Q—在恒定的压力下，使质量为m的材料升高∂T所需要的热量，单位为焦耳（J）。

[来源：GB/T 6425-2008，3.5.6.5]

4.42 塞贝克效应 Seebeck effect

在由两段不同金属导体或半导体组成的一个闭合回路中，当两个接点的温度不同时，回路中将有电流产生;即当回路中两接点间存在温度差时，在回路中存在温差电动势。

注：亦称温差电现象。

[来源：JJF 1007-2007，4.17]

4.43 表面电阻sheet resistance

Rs

方块电阻 square resistance

半导体或金属薄膜中,平行于电流的电位梯度(电场)与电流密度和厚度的乘积之比。又称方块电阻。符号为单位为Ω/。

注1：单位取每个表面的欧姆值或每个方块的欧姆值,通常业内用“Ω/sq"或“Ω/□”表示。

注2：数值上等于体电阻率除以材料的厚度,取厚度趋于零时的极限,也被称为薄层电阻。

[来源：GB/T 14264-2024，3.77]

4.44 电阻率 resistivity

长为1 m、截面积为1m2的导体所具有的电阻。

[来源：《冶金学名词》]

4.45 电导率 conductivity

电阻率的倒数。

[来源：《冶金学名词》]

4.46 载流子浓度 carrier density

单位体积的载流子数目。

注：本征半导体中等于每单位体积中多数载流子的数目。杂质半导体中在室温无补偿存在的条件下等于电离杂质的浓度。

[来源：GB/T 14264-2024，3.44]

4.47 迁移率 mobility

μ

载流子在单位电场强度作用下的平均漂移速度。

注1：单位为平方厘米每伏秒cm2/(V·s)。

注2：在单一载流子体系中，载流子迁移率与特定条件下测定的霍尔迁移率成正比。

[来源：GB/T 14264-2024，3.34]

4.48 体积电阻率volume resistivity

在给定的时间及电压下,直流电场强度与材料内部电流密度之比。

注1：在实际中，体积电阻率通常被视为单位体积内的体积电阻。

注2：体积电阻率的单位用Ω·m表示。

[来源：GB/T 31838.2-2019，3.2，有修改]

4.49 zeta电位 zeta potential

固体或胶体粒子与溶液在表面形成双电层随着固-液之间发生相对移动时，固相连带着束缚的溶剂化层和溶液之间的电势。

[来源：《冶金学名词》]

4.50 电泳迁移率electrophoretic mobility

单位电场强度下带电颗粒的电泳速度。

注1：当颗粒向较低电势(负极)方向移动时,电泳迁移率为正;反之则为负

注2：电泳迁移率的单位是平方米每伏[特]秒[m2/(V·s)]。

[来源：GB/T 30544.6-2016，5.3.2]

4.51 压电常数 piezoelectric constant

表征压电材料力学参量（应力、应变）与电参量（电场、电位移）之间耦合关系的参数。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.52 介电常数 dielectric constant

表示物质介电性质的物理常数。

[来源：《计量学名词》]

4.53 介质损耗因数 dielectric loss factor

表征介质损耗的数据,即介质损耗角正切tanδ,是绝缘品质的重要指标。

[来源：《电力名词》]

4.54 残余应力 residual stress

物体承受的载荷超过材料的弹性范围，在卸去载荷后物体内残存的应力。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.55 塑性 plasticity

外力作用下，材料能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力。

[来源：GB/T 34558-2017，3.6.1.10]

4.56 硬度 hardness

材料抵抗变形,特别是压痕或划痕形成的永久变形的能力。

[来源：GB/T 34558-2017，3.6.1.11]

4.57 弹性模量 modulus of elasticity

材料在弹性变形阶段应力和应变呈正比例关系，其比例常数即为弹性模量。

[来源：GB/T 34558-2017，3.6.1.1]

4.58 剪切模量 shear modulus

材料在弹性变形比例极限范围内，切应力与切应变的比值。

[来源：《冶金学名词》]

4.59 屈服强度 yield strength

当材料呈现屈服现象时,在试验期间发生塑性变形而力不增加时的应力。

[来源：GB/T 34558-2017，3.6.1.3]

4.60 分子量 molecular mass

分子质量与12C原子质量的1/12（1.6605402×10-27kg）之比。等于分子中原子个数与原子量乘积的代数和。

[来源：《化学名词》]

4.61 重均分子量 weight-average molecular mass

聚合物体系中，按每个分子量组分的质量统计平均得到的分子量。

[来源：《计量学名词》]

4.62 黏均分子量 viscosity-average molecular mass

分子量不均一的聚合物以溶液黏度统计平均的分子量值。

[来源：《化学名词》]

4.63 Z均分子量 Z-average molecular mass

聚合物以Z函数统计平均的分子量值。

[来源：《材料科学技术名词》]

4.64 截留分子量 molecular weight cutoff

截留曲线上截留率为90%的溶质的分子量。

[来源：《化工名词》（六）生物化工]

4.65 比表面积 specific surface area

单位质量多孔固体的总表面积（包括内表面积和外表面积）。

[来源：《化工名词》(三)化学工程基础分册]

5  材料术语及定义

5.1 纳米材料 nanomaterial

任一外部维度、内部或表面结构处于纳米尺度的材料。

注1：纳米尺度指处于1 nm~100 nm之间的尺寸范围。

注2：本通用术语包括纳米物体和纳米结构材料。

[来源：GB/T 30544.4-2019，2.3，有修改]

5.2 二维材料 two-dimensional material

由一层或几层构成，其中每一层内的原子与所在层内的邻近原子紧密成键结合，有一个维度（亦即其厚度）处于纳米或更小尺度，其余两个维度通常处于更大尺度的材料。

[来源：GB/T 30544.13-2018，3.1.1.1]

5.3 复合材料 composites

由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。

[来源：GB/T 34558-2017，3.1.1]

5.4 晶体crystal

由原子、离子或分子以一定的周期性规律排列组成的固体。

[来源：GB/T 14264-2024，3.79]

5.5 石墨烯 graphene

石墨烯层 graphene layer

单层石墨烯 single-layer graphene; monolayer graphene

由一个碳原子与周围三个近邻碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层。

注1：它是许多碳纳米物体的重要构建单元。

注2：由于石墨烯仅有一层，因此通常被称为单层石墨烯。石墨烯缩写为1LG，以便区别于缩写为 2LG 的双层石墨烯和缩写为 FLG 的少层石墨烯。

注3：石墨烯有边界，并且在碳-碳键遭到破坏的地方有缺陷和晶界。

[来源：GB/T 30544.13-2018, 3.1.2.1]

5.6 富勒烯 fullerene

完全由碳原子构成的、六元碳环和五元碳环互相连接形成的封闭空心笼状碳分子。

[来源：《冶金学名词》]

5.7 碳纤维carbon fiber

由有机纤维热解重组所制得的碳含量超过90%（质量分数）的纤维。

[来源：GB/T 40724-2021，3.1]

5.8 玻璃纤维 glass fibe

主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等构成的无机纤维。

[来源：《物理学名词》]

5.9 石墨graphite

碳的同素异形体中的一大类。石墨具有完整的六角环形片状体叠合面成的层状晶体结构。分为天然石墨和人造石墨两大类。

[来源：GB/T 8718-2008，3.2.4]

5.10 炭黑carbon black

由烃类化合物热分解或不充分燃烧而制得的具有高度分散性的黑色粉末状物质的统称。

[来源：GB/T 8718-2008，3.1.20]

5.11 各向同性石墨 isotropic graphite

一般用等静压方法成型，石墨微品无序地取向排列，具有各向同性结构的石墨材料。通常指异向度小于1.10的石墨材料。

[来源：GB/T 8718-2008，3.2.38]

6  计量术语及定义

6.1 校准 calibration

在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度

[来源：JJF 1001-2011，4.10]

6.2 标准物质reference material;RM

参考物质

具有足够均匀和稳定的特定特性的物质，其特性适用于测量或标称特性检查中的预期用途。

[来源：JJF 1005-2016，3.1]

6.3 有证标准物质certified reference material;CRM

有证参考物质

附有由权威机构发布的文件，提供使用有效程序获得的具有不确定度和源性的个或多个特性值的标准物质。

[来源：JJF 1005-2016，3.2]

6.4 计量溯源性 metrological traceability

通过文件规定的不间断的校准链，测量结果与参照对象联系起来的特性，校准链中的每项校准均会引人测量不确定度。

[来源：JJF 1001-2011，4.14]

6.5 实验室间比对 interlaboratory comparison

又称实验室间研究、实验室间测试、协作研究(interlaboratory study，interlaboratory test, collaborative study)

根据预定的条件，由两个或更多实验室对相同或相似的项目进行测量或测试的组织、实施与评估。

[来源：JJF 1005-2016，4.10]

7  测量方法或设备术语及定义

7.1 光散射法light scattering

激光照射到在悬浮液中作布朗运动的颗粒，其散射光强度的改变用来测量粒度的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.2.7]

7.2 动态光散射 dynamic light scattering;DLS

测量稀溶液或分散液中溶质或分散颗粒受光照后产生的散射光强度随时间的涨落的方法。

[来源：《化学名词》]

7.3 电阻法electrical zone sensing

库尔特计数器 Coulter counter

当一个颗粒通过两个腔室之间的孔时,通过测量电流的下降对电解质中的颗粒(2.9)计数和测量尺寸的方法。

注1：电流的跌幅与颗粒体积成正比。

注2：颗粒受压力或电场驱动通过孔。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.4.4]

7.4 X射线衍射 X-ray diffraction;XRD

具有短波长的X射线电磁波的交变电场与原子的核外电子相互作用，从而使带电电子受迫振动，成为发射球面电磁波的波源。这种散射波通常继承原入射束的波长和位相(反常散射有位相改变)，使有序结构的每个原子的次生弹性散射波彼此相干叠加，在空间一些特定方向上，形成具有一定强度的X射线束的技术。

[来源：《化学名词》]

7.5 掠入射X射线反射 grazing incidence X-ray reflection;GIXRR

X射线以小于临界角的角度入射的X射线衍射方法。

[来源：《化学化工大辞典》]

7.6 X射线小角散射法small angle X-ray scattering;SAXS

测量小角度弹性散射的X射线强度的方法。

注：通常测量的散射角限定在0.1°~10°。该方法提供大分子的结构信息,也可以测量有序或部分有序体系在长度大于5nm小于200nm的周期性。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.2.4]

7.7 扫描探针显微术scanning probe microscopy;SPM

利用探针扫描被测表面，测量检测器伴随响应的表面成像法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.1]

7.8 原子力显微术atomic force microscopy;AFM

扫描力显微术scanning force microscopy;SFM

通过扫描外形轮廓对表面进行成像的方法,当装在悬臂梁上的针尖在表面移动时,检测针尖感应到作用力时产生的偏离。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.2]

7.9 扫描隧道显微术scanning tunneling microscopy;STM

用隧穿电流成像的SPM(3.5.1)，即用一个尖锐的、施加了偏压的导电探针扫描导电表面,用探针与表面距离的数据生成图像。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.3]

7.10 近场扫描光学显微术near-field scanning optical microscopy;NSOM

扫描近场光学显微术scanning near-field optical microscopy;SNOM

使用一个尺寸远小于光波长的探针在样品表面对形貌进行扫描,同时记录下透射/反射光或相关的近场信号进行表面成像的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.4]

7.11 扫描电子显微术scanning electron microscopy;SEM

电子柬扫描样品表面,通过检测和分析所获得的物理信息(例如二次电子,背散射电子、吸收电子和X射线辐射)来确定样品的结构、组成和形貌的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.5]

7.12 透射电子显微术 transmission electron microscopy;TEM

利用穿过样品并与其相互作用的电子束生成样品的放大图像或衍射花样的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.6]

7.13 电子背散射衍射 electron backscatter diffraction:EBSD

用固定的入射电子束照射高倾斜的品体试样时,背散射电子与其原子面发生的衍射。

[来源：GB/T 30544.6-2016，5.2.2]

7.14 扫描透射电子显微术scanning transmission electron microscopy;STEM

聚焦的电子束扫描样品表面,穿过样品并与其发生相互作用,从而生成样品的放大图像或衍射花样的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.7]

7.15 磁力显微镜 magnetic force microscope

通过磁性探针扫描磁性样品，检测探针和磁性样品表面的相互作用以重构样品表面磁性结构的显微镜。

[来源：《物理学名词》]

7.16 共聚焦光学显微术confocal optical microscopy

一种光学显微术:处在样品焦平面上的某点被点光源的光斑激发,从该点出发的发射光经重新聚焦被探测针孔检测成像,理想情况下,照明点光源、探测针孔和样品三者处于共轭位置。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.5.10]

7.17 X射线光电子能谱 X-ray photoelectron spectroscopy;XPS

一束具有一定能量的 X 射线与原子发生作用时，光子的能量可以把原子轨道上的电子激发出来，测量被激发出来的光电子动能及信号强度随能量的分布的技术。

[来源：《计量学术名词》]

7.18 X射线荧光光谱仪 X-ray fluorescence spectrometer;XRF

以较高能量的射线束或粒子流激发试样中元素的特征X射线,将各元素特征谱线分辨并对其强度进行测量,实现定性、定量分析的仪器。

[来源：GB/T 31364-2015，3.1]

7.19 能量色散X射线荧光光谱仪energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer;EDXRF

用能量探测器直接分辨试样中元素的特征谱线的X射线荧光光谱仪。

[来源：GB/T 31364-2015，3.2]

7.20 能量分辨力energy resolution

光谱仪区分相近能量的能力，用特定元素特征能峰的半高宽(FWHM)表示。

[来源：JJF 2024-2023，3.1]

7.21 电子能谱仪electron spectrometer

用于测量电子数量(或正比于电子数量的强度)与电子动能之间函数的设备。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.13]

7.22 俄歇电子能谱Auger electron spectroscopy;AES

用电子能谱仪测量自表面发射的俄歇电子能量分布的一种方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.15]

7.23 紫外光电子能谱ultraviolet photoelectron spectroscopy;UPS

用电子能谱仪测量紫外光子辐照样品表面发射的光电子能量分布的一种方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.16]

7.24 X射线吸收光谱X-ray absorption spectroscopy;XAS

测量X射线透过物质时的吸收与X射线能量之间函数关系的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.18]

7.25 能量色散X射线谱energy-dispersive X-ray spectroscopy;EDS;EDX

测量单个光子的能量建立描述X射线能量分布数字直方图的X射线谱方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.20]

7.26 电感耦合等离子体质谱inductively coupled plasma mass spectrometry;ICP-MS

用质谱仪检测在流动的氩气中产生等离子体的质谱学,等离子体由射频负载线圈(该线圈缠绕在输运气体的矩管周围)诱导的交变磁场产生。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.21]

7.27 二次离子质谱secondary-ion mass spectrometry;SIMS

用质谱仪测量荷能离子轰击样品所发射二次离子质荷比和丰度的一种方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.22]

7.28 核磁共振谱nuclear magnetic resonance spectroscopy;NMR spectroscopy

用原子核的磁共振性质测定原子和分子的物理和化学性质的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.25]

7.29 紫外/可见光谱 UV-Vis spectroscopy

物质吸收波长在紫外和/或可见区的电磁辐射所构成的吸收光谱。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.6]

7.30 傅立叶变换红外光谱Fourier transform infrared spectroscopy;FTIR

样品的分子键受到宽波段脉冲红外辐射激发,并用傅立叶变换获得吸收光谱的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.8]

7.31 表面增强拉曼光谱surface enhanced Raman spectroscopy;SERS

一种光谱方法,其原理是利用在合适波长的光照射下,吸附在具有纳米尺度粗糙度的特定金属表面的某些分子或纳米物体所呈现的拉曼效应增强的现象。

[来源：GB/T 30544.6-2016，4.11]

7.32 布鲁诺尔-艾米特-泰勒法(BET法) Brunauer-Emmett-Teller method;BET method

用布鲁诺尔、艾米特和泰勒发展的模型,在测量得到的气体物理吸附量的基础上,计算颗粒粉末和或多孔材料的总比表面积的方法。

[来源：GB/T 30544.6-2016，3.6.3]

7.33 纳米压痕 nanoindentation

通过施加超低载荷在纳米尺度测量材料力学性质的技术。

7.34 热重法thermogravimetry;TG

热重分析 thermogravimetric analysis;TGA

在程序控温和一定气氛下，测量试样的质量与温度或时间关系的技术。

[来源：GB/T 6425-2008，3.2.1]

7.35 差热分析 differential thermal analysis;DTA

在程序控温和一定气氛下，测量试样和参比物温度差与温度或时间关系的技术。

[来源：GB/T 6425-2008，3.2.7]

7.36 差示扫描量热法differential scanning calorimetry;DSC

在程序控温和一定气氛下，测量输给试样和参比物的热流速率或加热功率（差）与温度或时间关系的技术。

[来源：GB/T 6425-2008，3.2.9]

7.37 热机械分析 thermomechanical analysis;TMA

在程序控温非振动负载下（形变模式有压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式），测量试样形变与温度关系的技术。由此测得的是形变-温度曲线。

[来源：GB/T 6425-2008，3.2.14]

7.38 接触测温法contact thermometry

温度计与被测对象热接触并达到热平衡的测温方法。

注：常用的接触测温法有:热电偶测温法、电阻测温法等

[来源：JJF 1007-2007，4.1]

7.39 非接触测温法non-contact thermometry

温度计不与被测对象热接触的测温方法。

注：常用的非接触测温法有:辐射测温法、光谱测温法等

[来源：JJF 1007-2007，5.1]

8  领域计量术语及定义

8.1 半导体或集成电路计量术语及定义

8.1.1 半导体semiconductor

导电性能介于导体与绝缘体之间,室温下电阻率约为10-5Ω·cm ~ 1012Ω·cm,由带正电的空穴和带负电的电子两种载流子参加导电,并具有负的电阻温度系数以及光电导效应、整流效应的固体物质。

注：半导体按其结构分为单晶体、多晶体和非晶体。

[来源：GB/T 14264-2024，3.1]

8.1.2 集成电路integrated circuit

将若干电路元件不可分割地联在一起，并且在电气上互连，以致就规范、试验、贸易和维修而被视为不可分割的一种电路。

[来源：GB/T 9178-1988，1.1.4]

8.1.3 半导体器件semiconductor device

基本特性是由于载流子在半导体内流动的器件。

[来源：GB/T 9178-1988，1.1.7]

8.1.4 晶片 wafer

一种半导体材料或将这种半导体材料沉积到衬底上面形成的薄片或扁平圆片，在它上面可同时制作出一个或若干个器件，然后将它分割成芯片。

[来源：GB/T 9178-1988，1.3.1]

8.1.5 掺杂浓度 dopant density

单位体积中掺杂元素的原子数目。

[来源：GB/T 14264-2024，3.62]

8.1.6 化合物半导体 compound semiconductor

由2种或2种以上不同元素按确定的原子配比形成的半导体材料。

注：如砷化镓(GaAs),磷化铟(InP)、碲化镉(CdTe)、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN),氧化镓(GaO),铟镓氮(InGaN)和铝镓铟磷(AIGalnP)等。

[来源：GB/T 14264-2024，3.4]

8.1.7 晶体缺陷 crystal defect

偏离理想晶格点阵中原子的有规则排列。

注1：按照晶格不完整范围限度的大小,通常分为点缺陷(空位、间隙原子和杂质),线缺陷(位错)和面缺陷(层错和晶粒间界)。

注2：晶体缺陷也分为宏观缺陷(如双晶、星形结构、杂质析出和夹杂,漩涡缺陷、系属结构等)或微观缺陷(如点缺陷、位错、层错、微缺陷等),以及点阵应变,表面机械损伤。

[来源：GB/T 14264-2024，3.106]

8.1.8 表面缺陷 surface defect

晶片表面上能观察到的损伤、残留尘埃和其他的不完整性。

注：例如晶片表面的凹坑、小坑、颗粒、划伤、小丘、多晶区等。

[来源：GB/T 14264-2024，3.115]

8.1.9 衬底 substrate

在半导体器件和电路制造中作为后续工艺加工操作,具有特定晶向和电学等特性参数,能直接在其上制作器件,或在其上生长、沉积的同一种或另一种材料的薄膜中制造器件或电路的基底材料。

注1：衬底包括半导体材料或非半导体材料；也包括用于同质外延的衬底和用于异质外延的衬底。

注2：衬底也有用sustentation wafer表示的。

[来源：GB/T 14264-2024，3.161]

8.1.10 耗尽层 depletion layer

空间电荷区space charge region

在p-n结附近,由于自由电子的扩散运动和内电场导致的漂移运动达到动态平衡时,p区和n区交界面产生的,很薄的电子、空穴都很稀少的区域。

注：该区域中自由载流子密度不足以中和施主和受主的固定掺杂电荷密度,又称势垒区、阻挡层。该区域的宽度被称为耗尽层宽度。

[来源：GB/T 14264-2024，3.27]

8.1.11 扩散层 diffused layer

采用固态扩散工艺，将杂质引人晶体，使单晶近表面层形成相同或相反导电类型的区域。

[来源：GB/T 14264-2024，3.103]

8.1.12 外延 epitaxy

用气相、液相、分子東等方法在衬底上生长单晶薄层的工艺。

[来源：GB/T 14264-2024，3.129]

8.1.13 外延层 epitaxial layer

在衬底上生长的、晶向由衬底决定的半导体单晶薄层。

注：外延层的导电类型、品体结构等方面可与衬底相同或不同,且能是多层单品薄层结构。

[来源：GB/T 14264-2024，3.131]

8.1.14 位错 dislocation

由晶体中已滑移区与未滑移区之间边界构成的,或是以伯格斯回路闭合性破坏表征的缺陷。

注：位错的类型主要有:

- 刃(型)位错—位错线与滑移矢量相互垂直的位错；

- 螺(型)位错—位错线与滑移矢量相互平行的位错；

- 混合位错—位错线与滑移矢量既不垂直也不平行,而是相交成θ角。碳化硅中

- 的穿透位错也属于混合位错。

[来源：GB/T 14264-2024，5.4]

8.1.15 位错密度 dislocation density

单位体积内位错线的总长度。

注：通常以晶体某晶面单位面积（cm2）上位错腐蚀坑的数目来表示。

[来源：GB/T 14264-2024，3.113，有修改]

8.1.16 霍尔效应 Hall-effect

当电流垂直于外磁场方向通过半导体样品时,在垂直于电流和磁场方向的样品两侧产生电势差的现象。

[来源：GB/T 14264-2024，3.35]

8.1.17 霍尔系数 Hall-coefficient

RH

霍尔效应产生的霍尔电场正比于磁感应强度（Bz）和电流密度（jx）的比例系数。

RH = ± γ/ne

式中：

“＋”、“－”—分别对应空穴导电和电子导电；

γ             —与散射机构、样品温度、能带结构及磁场强度有关的因子；

n             —载流子浓度，单位为每立方厘米（cm-3）；

e             —电子电荷，单位为库仑（C）。

[来源：GB/T 14264-2024，3.36]

8.1.18 寿命 lifetime

非平衡载流子由产生到复合存在的平均时间间隔。

注1：通常寿命是指少数载流子寿命或载流子复合寿命。因为实际测得的寿命是体复合和表面复合的综合结果,所以实际测量的寿命也称为有效寿命。由于寿命的测量是从脉冲注入结束到衰减信号降至初始信号的1/e时的持续时间,也称1/e寿命。

注2：如果从寿命衰减曲线呈现指数衰减作为寿命测量的起始时间,这时的1/e寿命等于基本模式寿命。

注3：如果符合小注入条件,且寿命衰减信号是由非平衡少数载流子提供的,这时的载流子复合寿命等于少数载流子寿命。

[来源：GB/T 14264-2024，3.158]

8.1.19 扫描表面检查系统scanning surface inspection system;SSIS

用于快速检测晶片表面合格质量区内表面缺陷的设备。

注1:绝大部分扫描表面检查系统能够检测局部光散射体(颗粒)、划伤、橘皮、波纹、雾及品体原生凹坑等表面缺陷。

注2:扫描表面检查系统也称为颗粒计数器或激光表面扫描仪。

[来源：GB/T 14264-2024，3.205]

8.1.20 宽禁带半导体 wide band gap semiconductor

通常为禁带宽度不低于2.3 eV的半导体材料。

注:常见宽禁带半导体材料有,碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、氧化镓(β-Ga2O3)、金刚石、氮化铝(A1N)等。

[来源：GB/T 14264-2024，3.5]

8.1.21 第三代半导体third-generation semiconductor

以碳化硅、氮化镓宽禁带半导体材料为代表,常具有高击穿电场、高迁移率、高饱和电子速度、能承受大功率特点的半导体材料。

注:第一代半导体材料(以硅、锗为代表),大量应用于CPU、GPU、存储芯片、各种功率器件,目前仍然是半导体器件和集成电路制造的主要材料。第二代半导体材料以砷化镓、锑化铟、磷化铟为代表),主要应用于光电子、微电子、微波功率等器件。第一代、第二代、第三代半导体材料主要是应用场景及出现时间上的区别,有交叉，但不完全重合,因此第三代半导体材料和第二代、第一之间不是迭代关系。

[来源：GB/T 14264-2024，3.11]

8.2 新能源计量术语及定义

8.2.1 新能源 new energy resources

在新技术基础上，系统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。

[来源：《资源科学技术名词》]

8.2.2 电池 battery

发生电化学反应的装置。包括电极、电解液和容纳它们的容器等。也泛指化学电源。比如锂离子电池、铅酸电池、干电池等。

[来源：《化学名词》]

8.2.3 新能源汽车new energy vehicles

采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料,采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的汽车。

[来源：GB/T 39631-2020，3.1]

8.2.4 动力蓄电池traction battery

为电动汽车动力系统提供能量的蓄电池。

[来源：GB/T19596-2017，3.3.1.1.1.1]

8.2.5 燃料电池fuel cell

将一种燃料和一种氧化剂的化学能直接转化为电能(直流电)、热和反应产物的电化学装置。

注:燃料和氧化剂通常存储在燃料电池的外部,当它们被消耗时输入到燃料电池中。

[来源：GB/T 28816-2020，3.43]

8.2.6 锂离子电池 lithium ion battery

利用锂离子作为工作介质，通过化学能和电能相互转换实现充放电的电池。

[来源：DL/T 2528-2022，4.2.2.1]

8.2.7 电极electrode

用于将电化学反应产生的电流导人或导出电化学电池的电子导体(或半导体)。

注:电极可能是阳极或阴极。

[来源：GB/T 28816-2020，3.33]

8.2.8 电解质electrolyte

含有移动离子因而具有离子导电性的液态或固态物质。

[来源：GB/T 28816-2020，3.34]

8.2.9 电化学反应 electrochemical reaction

伴有电子进出活性物质的转移、涉及化学组分氧化或还原的化学反应注:电极反应也涉及其他化学反应包括电池电极上的子反应。

[来源：GB/T 2900.41-2008，482-03-01]

8.2.10 容量 capacity

在规定的放电条件下电池输出的电荷。

注:电荷(或电量)的国际单位是库仑(C),但实际上电池容量通常用安时(Ah)来表示。

[来源：GB/T 2900.41-2008，482-03-14]

8.2.11 电池能量battery enerey

在规定的条件下电池输出的电能。

注:能量的国际单位是焦耳(J),但实际上电池能量通常用瓦时(Wh)来表示。

[来源：GB/T 2900.41-2008，482-03-21]

8.2.12 使用寿命 service life

放电时间

电池有效工作的总时间。

注1:原电池的使用寿命是指在规定条件下的总的放电时间或容量。

注2:器电池的使用寿命可用时间、充放电循环次数或安时(Ah)容量来表示。

[来源：GB/T 2900.41-2008，482-03-46]

8.2.13 能量密度energy density

从蓄电池的单位质量或单位体积所获取的电能,用Wh/kg、Wh/L来表示。也称作比能量。

[来源：GB/T 19596-2017，3.3.3.7.1]

8.2.14 电化学储能 electrochemical energy storage

以电化学电池为储能载体，通过电能转换进行电能存储、释放的储能形式。

[来源：DL/T 2528-2022，4.2.1.1]

8.2.15 太阳能solar energy

太阳以电磁波的形式投射到地球的辐射能。

[来源：GB/T 31163-2014，2.1]

8.2.16 太阳能电池 solar cell

通过光电效应或者光化学效应直接把太阳辐射的光能转化成电能的装置。

[来源：《冶金学名词》]

8.2.17 氢能 hydrogen energy

燃烧氢气取得的能量。

[来源：《电力名词》]

8.2.18 核能 nuclear energy

由于原子核内部结构发生变化而释放出的能量。

[来源：《电力名词》]

附录A

中文索引

（按汉语拼音排序）

B

半导体	8.1.1

半导体器件	8.1.3

半高宽	4.25

薄膜特性计量	3.3

比表面积	4.65

比定压热容	4.41

标准物质	6.2

表面电阻	4.43

表面缺陷	8.1.8

表面特性计量	3.4

表面增强拉曼光谱	7.31

玻璃化温度	4.40

玻璃纤维	5.8

布鲁诺尔-艾米特-泰勒法(BET法)	7.32

C

材料计量	3.1

材料结构	3.9

材料性能	3.11

材料组成	3.10

残余应力	4.54

差热分析	7.35

差示扫描量热法	7.36

掺杂浓度	8.1.5

衬底	8.1.9

磁力显微镜	7.15

D

第三代半导体	8.1.21

电池	8.2.2

电池能量	8.2.11

电导率	4.45

电感耦合等离子体质谱	7.26

电化学储能	8.2.14

电化学反应	8.2.9

电化学计量	3.8

电极	8.2.7

电解质	8.2.8

电泳迁移率	4.50

电子背散射衍射	7.13

电子能谱仪	7.21

电阻法	7.3

电阻率	4.44

动力蓄电池	8.2.4

动态光散射	7.2

E

俄歇电子能谱	7.22

二次离子质谱	7.27

二维材料	5.2

F

放大倍数	4.13

非接触测温法	7.39

分散性	4.7

分子量	4.60

复合材料	5.3

傅立叶变换红外光谱	7.30

富勒烯	5.6

G

各向同性石墨	5.11

各向异性	4.10

共聚焦光学显微术	7.16

光散射法	7.1

H

耗尽层	8.1.10

荷电效应	4.19

核磁共振谱	7.28

核能	8.2.18

横向分辨率	4.17

化合物半导体	8.1.6

霍尔系数	8.1.17

霍尔效应	8.1.16

J

集成电路	8.1.2

集成电路计量	3.6

计量溯源性	6.4

剪切模量	4.58

溅射速率	4.18

接触测温法	7.38

截留分子量	4.64

介电常数	4.52

介质损耗因数	4.53

界面效应	4.20

近场扫描光学显微术	7.10

晶格常数	4.9

晶面间距	4.8

晶片	8.1.4

晶体	5.4

晶体缺陷	8.1.7

居里温度	4.39

K

颗粒特性计量	3.2

空间分辨率	4.16

宽禁带半导体	8.1.20

扩散层	8.1.11

L

拉曼光谱	4.21

拉曼光谱分辨率	4.24

拉曼频移	4.22

拉曼谱峰强度	4.23

锂离子电池	8.2.6

粒度分布	4.2

粒度分析	4.3

粒径	4.1

量子点	4.30

量子效率	4.28

掠入射X射线反射	7.5

N

纳米材料	5.1

纳米压痕	7.33

能量分辨力	7.20

能量密度	8.2.13

能量色散X射线谱	7.25

能量色散X射线荧光光谱仪	7.19

黏均分子量	4.62

P

漂移率	4.15

Q

迁移率	4.47

氢能	8.2.17

屈服强度	4.59

R

燃料电池	8.2.5

热导率	4.35

热分析	4.34

热分析计量	3.5

热机械分析	7.37

热扩散系数	4.36

热膨胀系数	4.37

热重法	7.34

容量	8.2.10

S

塞贝克效应	4.42

扫描表面检查系统	8.1.19

扫描电子显微术	7.11

扫描隧道显微术	7.9

扫描探针显微术	7.7

扫描透射电子显微术	7.14

石墨	5.9

石墨烯	5.5

实验室间比对	6.5

使用寿命	8.2.12

寿命	8.1.18

松装密度	4.5

塑性	4.55

T

太阳能	8.2.15

太阳能电池	8.2.16

炭黑	5.10

弹性模量	4.57

碳纤维	5.7

特征粒径	4.4

体积电阻率	4.48

透光率	4.33

透射电子显微术	7.12

图像畸变	4.14

W

外延	8.1.12

外延层	8.1.13

位错	8.1.14

位错密度	8.1.15

X

相变温度	4.38

校准	6.1

新能源	8.2.1

新能源计量	3.7

新能源汽车	8.2.3

Y

压电常数	4.51

衍射角	4.11

衍射强度	4.12

荧光光谱	4.26

荧光量子效率	4.29

荧光强度	4.27

荧光寿命	4.31

硬度	4.56

有证标准物质	6.3

原子力显微术	7.8

Z

载流子浓度	4.46

折射率	4.32

振实密度	4.6

重均分子量	4.61

紫外/可见光谱	7.29

紫外光电子能谱	7.23

X射线光电子能谱	7.17

X射线吸收光谱	7.24

X射线小角散射法	7.6

X射线衍射	7.4

X射线荧光光谱仪	7.18

zeta电位	4.49

Z均分子量	4.63

附录B

英文索引

A

anisotropic	4.10

atomic force microscopy	7.8

Auger electron spectroscopy	7.22

B

battery	8.2.2

battery enerey	8.2.11

Brunauer-Emmett-Teller method	7.32

bulk density	4.5

C

calibration	6.1

capacity	8.2.10

carbon black	5.10

carbon fiber	5.7

carrier density	4.46

certified reference material	6.3

charge effect	4.19

composites	5.3

compound semiconductor	8.1.6

conductivity	4.45

confocal optical microscopy	7.16

contact thermometry	7.38

crystal	5.4

crystal defect	8.1.7

Curie temperature	4.39

D

depletion layer	8.1.10

dielectric constant	4.52

dielectric loss factor	4.53

differential scanning calorimetry	7.36

differential thermal analysis	7.35

diffraction angle	4.11

diffraction intensity	4.12

diffused layer	8.1.11

dislocation	8.1.14

dislocation density	8.1.15

dispersibility	4.7

dopant density	8.1.5

drift ratio	4.15

dynamic light scattering	7.2

E

electrical zone sensing	7.3

electrochemical energy storage	8.2.14

electrochemical reaction	8.2.9

electrode	8.2.7

electrolyte	8.2.8

electron backscatter diffraction	7.13

electron spectrometer	7.21

electrophoretic mobility	4.50

energy density	8.2.13

energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer	7.19

energy resolution	7.20

energy-dispersive X-ray spectroscopy			7.25

epitaxial layer	8.1.13

epitaxy	8.1.12

F

fluorescence intensity	4.27

fluorescence lifetime	4.31

fluorescence quantum efficiency	4.29

fluorescence spectroscopy	4.26

Fourier transform infrared spectroscopy		7.30

fuel cell	8.2.5

full width at half maximum	4.25

fullerene	5.6

G

glass fibe	5.8

glass transition temperature	4.40

graphene	5.5

graphite	5.9

grazing incidence X-ray reflection	7.5

H

Hall-coefficient	8.1.17

Hall-effect	8.1.16

hardness	4.56

hydrogen energy	8.2.17

I

image distortion	4.14

inductively coupled plasma mass spectrometry	7.26

integrated circuit	8.1.2

interface behavior	4.20

interlaboratory comparison	6.5

interplanar spacing	4.8

isotropic graphite	5.11

L

lateral resolution	4.17

lattice constant	4.9

lifetime	8.1.18

light scattering	7.1

lithium ion battery	8.2.6

M

magnetic force microscope	7.15

magnification factor	4.13

material composition	3.10

material property	3.11

material structure	3.9

metrological traceability	6.4

metrology of electrochemistry	3.8

metrology of integrated circuit	3.6

metrology of materials	3.1

metrology of new energy	3.7

metrology of particle properties	3.2

metrology of surface properties	3.4

metrology of thermal analysis	3.5

metrology of thin-films properties	3.3

mobility	4.47

modulus of elasticity	4.57

molecular mass	4.60

molecular weight cutoff	4.64

N

nanoindentation	7.33

nanomaterial	5.1

near-field scanning optical microscopy			7.10

new energy resources	8.2.1

new energy vehicles	8.2.3

non-contact thermometry	7.39

nuclear energy	8.2.18

nuclear magnetic resonance spectroscopy			7.28

P

particle size	4.1

particle size distribution	4.2

peak intensity of Raman scattering	4.23

phase transition temperature	4.38

piezoelectric constant	4.51

plasticity	4.55

Q

quantum dot	4.30

quantum efficiency	4.28

R

Raman shift	4.22

Raman spectral resolution	4.24

Raman spectrum	4.21

reference material	6.2

refraction index	4.32

residual stress	4.54

resistivity	4.44

S

scanning electron microscopy	7.11

scanning probe microscopy	7.7

scanning surface inspection system	8.1.19

scanning transmission electron microscopy	7.14

scanning tunneling microscopy	7.9

secondary-ion mass spectrometry	7.27

Seebeck effect	4.42

semiconductor	8.1.1

semiconductor device	8.1.3

service life	8.2.12

shear modulus	4.58

sheet resistance	4.43

size analysis	4.3

size of specificity	4.4

small angle X-ray scattering	7.6

solar cell	8.2.16

solar energy	8.2.15

spatial resolution	4.16

specific heat capacity at constant pressure			4.41

specific surface area	4.65

sputtering rate	4.18

substrate	8.1.9

surface defect	8.1.8

surface enhanced Raman spectroscopy

7.31

T

tap density	4.6

thermal analysis	4.34

thermal conductivity	4.35

thermal diffusivity	4.36

thermal expansion coeffective	4.37

thermogravimetry	7.34

thermomechanical analysis	7.37

third-generation semiconductor	8.1.21

traction battery	8.2.4

transmission electron microscopy	7.12

transmittance	4.33

two-dimensional material	5.2

U

ultraviolet photoelectron spectroscopy	7.23

UV-Vis spectroscopy	7.29

V

viscosity-average molecular mass	4.62

volume resistivity	4.48

W

wafer	8.1.4

weight-average molecular mass	4.61

wide band gap semiconductor	8.1.20

X

X-ray absorption spectroscopy	7.24

X-ray diffraction	7.4

X-ray fluorescence spectrometer	7.18

X-ray photoelectron spectroscop	7.17

Y

yield strength	4.59

Z

zeta potential	4.49

Z-average molecular mass	4.63

参 考 文 献

- 全国科学技术名词审定委员会，计量学名词[M].北京:科学出版社，2015

- 全国科学技术名词审定委员会，材料科学技术名词[M].北京:科学出版社，2011

- 全国科学技术名词审定委员会，冶金学名词[M].北京:科学出版社，2019

- 全国科学技术名词审定委员会，物理学名词[M].北京:科学出版社，2019

- 全国科学技术名词审定委员会，生物物理学名词[M].北京:科学出版社，2018

- 全国科学技术名词审定委员会，航天科学技术名词[M].北京:科学出版社，2005

- 全国科学技术名词审定委员会，测绘学名词[M].北京:科学出版社，2020

- 全国科学技术名词审定委员会，大气科学名词[M].北京:科学出版社，2009

- 全国科学技术名词审定委员会，化学名词[M].北京:科学出版社，2016

- 全国科学技术名词审定委员会，光学名词[M].北京:科学出版社，2021

- 全国自然科学名词审定委员会，煤炭科技名词[M].北京:科学出版社，2016

- 全国科学技术名词审定委员会，化工名词（六）生物化工[M].北京:科学出版社，2021

- 全国科学技术名词审定委员会，化工名词（三）化学工程基础分册[M].北京:科学出版社，2019

- 全国科学技术名词审定委员会，机械工程名词第一分册[M].北京:科学出版社，2021

- 全国科学技术名词审定委员会，机械工程名词第三分册[M].北京:科学出版社，2004

- 全国科学技术名词审定委员会，化工名词（一）石油炼制·煤制油及天然气·生物质制油[M].北京:科学出版社，2017

- 全国科学技术名词审定委员会，资源科学技术名词[M].北京:科学出版社，2008

- 全国科学技术名词审定委员会，电力名词[M].北京:科学出版社，2020

- 王高潮.材料科学与工程导论[M].北京:机械工业出版社,2006

- 张留成、瞿雄伟、丁会利,等.高分子材料基础[M].北京:化学工业出版社,2013

- 《化学化工大辞典》编委会，化学化工大辞典[M].北京:化学工业出版社.2003

- JJF 1005-2016 标准物质通用术语和定义

- JJF 1007-2007 温度计量名词术语及定义

- JJF 2024-2023 能量色散X射线荧光光谱仪校准规范

- JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

- GB/T 30544.4-2019 纳米科技术语第4部分：纳米结构材料

- GB/T 29526-2013 通用粉体加工技术术语

- GB/T 30544.13-2018 纳米科技术语第13部分：石墨烯及相关二维材料标准

- GB/T 34558—2017 金属基复合材料术语

- GB/T 14264-2024 半导体材料术语

- GB/T 33252-2016 纳米技术 激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能测试

- GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范

- GB/T 31364-2015 能量色散X射线荧光光谱仪主要性能测试方法

- GB/T 37664.1-2019 纳米制造关键控制特性 发光纳米材料第1部分：量子效率

- GB/T 6425-2008 热分析术语

- GB/T 30544.6-2016 纳米科技 术语 第6部分：纳米物体表征

- GB/T 40724-2021 碳纤维及其复合材料术语

- GB/T 8718-2008 炭素材料术语

- GB/T 31364-2015 能量色散X射线荧光光谱仪主要性能测试方法

- GB/T 9178-1988 集成电路术语

- GB/T 39631-2020 新能源汽车空调压缩机用伺服电动机系统通用规范

- GB/T 19596-2017 电动汽车术语

- GBT 28816-2020 燃料电池术语

- GB/T 2900.41-2008 电工术语 原电池和蓄电池

- GB/T 19596-2017 电动汽车术语

- DL/T 2528-2022 电力储能基本术语

- GB/T 31163-2014 太阳能资源术语