JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

氧化石墨烯浆料测量评价技术规范

Technical Specification for Measuring and evaluating the properties of Graphene Oxide suspension

（征求意见稿）

20XX-XX-XX   发布                           20XX-XX-XX   实施

国家市场监督管理总局发布

JJF ××××-××××

氧化石墨烯浆料测量评价技术规范

Technical Specification for Measuring and evaluating the properties of Graphene Oxide suspension

归口单位： 全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参与起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和定义	1

4概述	2

5技术要求	3

6 测量条件和标准物质	3

7 测量项目和测量方法	4

8 测量结果表达	6

附录A	7

附录B	9

附录C	10

引  言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制修订工作的基础性系列规范。

氧化石墨烯浆料作为生产导电浆料用氧化还原石墨烯粉体和热管理用石墨烯导热散热膜的主要原材料，目前是生产技术最成熟、市场规模应用量最大的石墨烯材料产品类型。对氧化石墨烯浆料的关键特性参数进行测量和技术指标评价，不仅有助于氧化石墨烯及其生产企业的品控，更将为下游用户选择适宜氧化石墨烯浆料产品提供有价值的参考，降低选择成本、提高生产效率。

本规范为首次发布。

氧化石墨烯浆料测量评价技术规范

1 范围

本规范适用于氧化石墨烯浆料的关键特性参数测量和技术指标评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 1725   色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 9724   化学试剂pH值测定通则

GB/T 19077  粒度分布 激光衍射法

GB/T 22235  液体黏度的测定

GB/T 27760  利用Si（111）晶面原子台阶对原子力显微镜亚纳米高度测量进行校准的方法

GB∕T 40066 纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法

GB/T 43598 纳米技术 石墨烯粉体氧含量和碳氧比的测定 X射线光电子能谱法

JJF ××××（待发布实施） 石墨烯粉体材料鉴别计量技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  石墨烯  graphene

石墨烯层 graphene layer

单层石墨烯 single-layer graphene; monolayer graphene

由一个碳原子与周围三个近邻碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层。

注：由于石墨烯仅有一层，因此通常被称为单层石墨烯。石墨烯缩写为1LG

[GB/T 30544.13-2018，术语和定义3.1.2.1]

3.2 氧化石墨烯 graphene oxide

GO

对石墨进行氧化及剥离后所得到的化学改性石墨烯，其基平面已被强氧化改性。

注：氧化石墨烯是具有高氧含量（3.3）的单层材料，通常由碳氧原子比（与合成方法有关，一般约为2.0）表征。

[GB/T 30544.13-2018，术语和定义3.1.2.13]

3.3 氧含量 Oxygen content

氧化石墨烯中氧元素的含量或百分含量，其中百分含量用原子分数或质量分数表示。

3.4 碳氧比 carbon to oxygen ratio

C/O

氧化石墨烯中碳元素和氧元素的百分含量比值，百分含量用原子分数或质量分数表示。

3.5 氧化石墨烯浆料 graphene oxide suspension

分散质为氧化石墨烯的多相均匀混合分散液，分散剂通常为水。

3.6 固含量 solid content

氧化石墨烯浆料在规定条件下烘干后剩余物占烘干前浆料质量的百分数。

注：浆料烘干后的固体成分为氧化石墨烯及可能存在的分散剂、稳定剂等。

3.7 浆料粒度 particle size of solid in suspension

氧化石墨烯浆料中氧化石墨烯颗粒的大小。

3.8 浆料黏度 particle size of solid in suspension

氧化石墨烯浆料在两接触面质检抗拒分离的阻力。

[GB/T 13271.3-2022，术语和定义3.4，有修改]

4概述

氧化石墨烯的含氧官能团丰富，具有很好的水分散性，为了保持其良好的下游应用性能，通常以用水做分散介质的饼料或浆料形式生产和储存。氧化石墨烯的固含量、黏度、pH值、单层厚度、单层率、浆料粒度、片径尺寸、氧含量和碳氧比是评价其品质的关键特性参数，也是影响下游产品应用性能的重要参数，如作为石墨烯导热膜生产原料的氧化石墨烯浆料，其自身性质对导热膜产品性能有着直接影响，如图1所示。

图1 氧化石墨烯浆料关键技术特性参数与石墨烯散热膜性能参数相关性框图

5技术要求

氧化石墨烯浆料的关键特性参数和技术要求见表1。

表1 氧化石墨烯浆料的技术要求

| 序号 | 测量项目 | 技术要求 |  | 测试方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关键特性参数 | 技术指标 | 单位 |  |  |
| 1 | 浆料固含量 | 35~50（饼料） 0.1~1.5（浆料） | wt% | GB/T 1725 | 必选 |
| 2 | 浆料pH值 | 2.7～3.0 （0.5 wt %浆料） | / | GB/T 9724 | 必选 |
| 3 | 浆料黏度 | <30 | Pa·s | GB/T 22235 | 必选 |
| 4 | 浆料粒度（D50） | >10 | μm | GB/T 19077 | 必选 |
| 5 | 片径尺寸 | >10 | μm | JJF ×××× | 必选 |
| 6 | 单层厚度 | ≤1.2 | nm | GB∕T 40066 | 必选 |
| 7 | 单层率 | >90 | % | JJF ×××× | 可选 |
| 8 | 碳氧比 | ~2.0 | / | GB/T 43598 | 必选 |

6 测量条件和标准物质

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（15~30）℃，温度波动不超过±2℃；

6.1.2 相对湿度：≤85% RH。

6.2 标准物质

标准物质的技术要求见表2.

表2 测量项目对应标准物质的技术要求

| 测量项目 | 标准物质名称 | 标准物质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适用范围 | 不确定度 |
| 厚度 | 台阶高度标准物质 | 台阶高度在（0.3-5.0）nm范围 | 单原子台阶高度标准物质相对扩展不确定度优于45%（k=2）； 5 nm台阶高度标准物质相对标准不确定度优于20%（k=2） |
| 碳氧比 | X射线光电子能谱仪能量标度标准物质 GBW（E）130545、 130546、130547 | 结合能在（10-1000）eV范围 | Au 4f7/2峰位结合能84.00eV，U=0.10eV Ag 3d5/2峰位结合能368.30eV，U=0.10eV : Cu2p3/2峰位结合能932.70eV，U=0.10eV |
| pH值 | 土壤pH值分析 标准物质 GBW07987(GpH-1) | 6.67 | 0.09 |
| 黏度 | 黏度标准物质 GBW13691 | 运动黏度量值在（3.5×104~ 5.0×105）mm2/s范围 | （0.56~0.58）% |

7 测量项目和测量方法

7.1 浆料固含量

石墨烯浆料固含量测试方法按GB/T 1725规定的方法进行测定。

称取10g氧化石墨烯滤饼，放入玻璃烧杯中，并置于80℃烘箱内，4小时后每隔1小时取出称量至质量无变化，计算固含量。

7.2 浆料pH值

将氧化石墨烯浆料配制为浓度0.5wt％，按GB/T 9724规定的方法进行测定。

7.3 浆料黏度

氧化石墨烯浆料黏度测试方法按GB/T 22235规定的方法进行测定。

7.4 浆料粒度

氧化石墨烯浆料粒度测试方法按GB/T 19077规定的方法进行测定。

7.5 片径尺寸

对于不同片径尺寸范围的氧化石墨烯测试样品，可对应选择光学显微镜、扫描电子显微镜或7.1中原子力显微镜测量片径尺寸，并统计平均尺寸，测试样品片数量应不小于50片。

7.6　原子力显微镜测厚度

7.6.1 原子力显微镜校准

选择满足表2中台阶高度要求的有证标准物质，参照GB/T 27760，得到标准物质高度的测量值Hm。计算Hm与标准物质标准值Hc的比值，得到原子力显微镜z方向上的校正比例因子R。

7.6.2 测试样品制备

取浆料50μL滴入10mL超纯水中进行稀释并超声分散均匀，视具体情况可改变稀释比例。将稀释后的分散液滴在新鲜云母片上，分散液通常会润湿并良好铺展，在干净环境下自然室温晾干。

注：确保所制备的样品能独立分散，片层之间无堆叠。片层堆叠的情况下可二次分散。

7.6.3 测试方法和数据处理

氧化石墨烯片层厚度测试方法按“石墨烯材料鉴定技术规范”规定的方法进行测定。

7.6.4 不确定度分析

包括标准物质测量重复性引入的不确定度uHm,rel、标准物质引入的不确定度uHc,rel和氧化石墨烯样品测量重复性引入的不确定度us,rel，具体评定方法见附录A。

7.6.5 测量结果

包括校准后氧化石墨烯片层厚度及扩展不确定度。

7.7 单层率

用7.1中原子力显微镜测量试样厚度的测试结果计算单层率，样本数量应不小于25片。

7.8  碳氧比

按照GB/T 43598测试浆料的氧含量和碳氧比。

8 测量结果表达

对所测量的氧化石墨烯浆料出具证书，原始记录格式见附录B，证书格式见附录C。证书包括但不限于以下信息：

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 测试实验室名称、地址；

- 送样单位名称、地址；

- 被测样品：生产批号、形态（照片）等必要信息；

- 测量所依据技术规范的名称、编号；

- 测量环境的描述；

- 测量仪器的名称、型号，溯源性及有效性说明；

- 测量结果和测量不确定度；

- 测量结果仅对被测对象有效的声明；

- 测量日期、人员；

- 证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 未经实验室书面批准，不得复制全部或部分证书的声明。

附录A

测量不确定度评定示例

A.1 厚度的校准不确定度评定示例

A.1.1 校准方法简述及测量模型

使用标准物质高度测量值和标准值的比值对原子力显微镜高度进行校准。

校正比例因子：

R=Hc/Hm ...…………………………（A.1）

式中，

R — 校正比例因子，无单位；

Hc — 标准物质台阶高度标准值，单位纳米(nm)；

Hm — 标准物质台阶高度测量值，单位纳米(nm)。

A.1.2 不确定度评定

A.1.2.1 校准引入的不确定度

根据式（A.1），校准引入的不确定度分量包括标准物质测量重复性引入的不确定度和标准物质引入的不确定度。

uR,rel=uHc,rel2+uHm,rel2  ...…………………………（A.2）

式中，

uR,rel — 校正比例因子的相对标准不确定度，无单位；

uHc,rel — 标准物质引入的相对标准不确定度，无单位；

uHm,rel — 标准物质测量重复性引入的相对标准不确定度，无单位。

GBW(E) 136709钛酸锶单原子台阶高度标准物质标准值为0.39 nm，不确定度为0.29 nm（k=2），标准物质重复测试6次，故标准物质引入的相对标准不确定度为：

uHc,rel=uHmHm∗1k∗1n=0.290.39∗12∗16=0.15

式中，

k—包含因子，在此处 k=2；

n—测量次数，在此处 n=6.

6次测量结果的测量值为4.0 nm，标准偏差为0.1 nm。标准物质测量重复性引入的相对不确定度为

uHm,rel=0.14.0=0.025

A.1.2.2 测量过程引入的不确定度

选取10个片层进行测量，厚度平均值 1.2 nm，厚度标准偏差0.1 nm，相对标准偏差记为us,rel，us,rel=0.1/1.2=0.083.

A.1.2.3合成标准不确定度

合成标准不确定度包括校准引入的不确定度和测量引入的不确定度等因素。合成标准不确定度用uc表示，合成相对标准不确定度用uc，rel表示，

uc,rel=uHc,rel2+uHm,rel2+us,rel2=0.17

厚度校准值为测量值*校正比例因子=1.2 nm*0.975=1.17 nm=1.2 nm

uc=1.2 nm*0.17=0.2 nm

A.1.2.4合成扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U = k·uc= 2×0.2 = 0.4 nm

附录B

原始记录格式

客户名称：                          制 造 厂：

证书编号：                          样品名称：

型    号：                          出厂编号：

环境温度：                     ℃   相对湿度：                    %

测试日期：                          测试地点：

依据的技术文件：

使用的仪器设备：

| 名 称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

测量结果：

- 固含量

- pH值

- 黏度

- 浆料粒度

- 片径尺寸

- 单层厚度

- 单层率

- 碳氧比

附录C

证书（内页）格式

C.1 证书第2页式样

证书编号：XXXX-XXXX 机构授权说明. 测试所参考的技术文件（代号、名称）. 测试环境条件及地点：. 温度：; ℃; 地点：. 湿度：; % RH; 其它：. 测试使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器. 名称; 测量范围; 不确定度/ 准确度等级; 报告编号; 证书有效期至 (YYYY-MM-DD). 第X页 共X页

C.2 证书第3页式样

证书编号：XXXX-XXXX 测试结果： 序号; 技术项目; 测试结果; 技术要求. 1; 浆料固含量; 35%~50%（饼料）0.1%~1.5%（浆料）. 2; 浆料pH值; 2.7～3.0 （0.5 wt %浆料）. 3; 浆料黏度; < 30 Pa·s. 4; 浆料粒度; >10 μm. 5; 片径尺寸; >10 μm. 6; 单层厚度; 单层厚度 ≤ 1.2nm. 7; 单层率; >90. 8; 碳氧比; ~2.0. 氧化石墨烯浆料测量评价结论： 第X页 共X页