氧化石墨烯浆料测量评价技术规范 编制说明

- 任务来源

氧化石墨烯浆料作为生产导电浆料用氧化还原石墨烯粉体和热管理用石墨烯导热散热膜的主要原材料，目前是生产技术最成熟、市场规模应用量最大的石墨烯材料产品类型。对氧化石墨烯浆料的关键特性参数进行测量和技术指标评价，不仅有助于氧化石墨烯及其生产企业的品控，更将为下游用户选择适宜氧化石墨烯浆料产品提供有价值的参考，降低选择成本、提高生产效率。

起草工作组于2023年提出制定氧化石墨烯浆料测试技术规范的建议，经全国新材料与纳米计量技术委员会审议上报国家市场监督管理总局，2024年得到批复：根据国家市场监督管理总局办公厅下达了《2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划》（市监计量发[2024]40号），本项目计划号为MTC29-2024-03，项目名称为“氧化石墨烯浆料性能测试评价规范”。

起草单位有国家纳米科学中心、中国计量科学研究院、广东墨睿科技有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、常州第六元素材料科技股份有限公司、常州富烯科技股份有限公司、浙江道明超导科技股份有限公司，各单位分工如下：

国家纳米科学中心负责测试技术研究，开展验证试验，负责规范起草、征求意见稿、编制说明等材料编写，汇总审定意见修改文件，形成报批稿及报批文件。

中国计量科学研究院负责规范技术内容研讨确定，测量误差的不确定度评定。

广东墨睿科技有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司、常州第六元素材料科技股份有限公司、常州富烯科技股份有限公司、浙江道明超导科技股份有限公司等单位负责测量样品的提供、产业领域对样品技术要求信息的收集总结，规范技术内容的研讨确定，规范技术内容的适用性验证和企业示范应用。

- 制定规范主要参考的文件和依据

本规范主要依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。主要内容和计量特性参考了下列文件：

GB/T 1725   色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定

GB/T 9724   化学试剂pH值测定通则

GB/T 19077  粒度分布 激光衍射法

GB/T 22235  液体黏度的测定

GB/T 27760  利用Si（111）晶面原子台阶对原子力显微镜亚纳米高度测量进行校准的方法

GB∕T 40066 纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法

GB/T 43598 纳米技术 石墨烯粉体氧含量和碳氧比的测定 X射线光电子能谱法

JJF ××××（待发布实施） 石墨烯粉体材料鉴别计量技术规范

- 规范的主要内容及关键技术指标

《氧化石墨烯浆料测量评价技术规范》的文本结构包括：封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语和定义、概述、技术要求、测量条件和标准物质、测量项目和测量方法、测量结果表达、附录，符合JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求。主要关键技术内容包括：

3.1术语和定义

本规范为了准确测量评价氧化石墨烯浆料，在产业上下游形成一致认同的表述方式，给出了关键术语及其定义。

3.2 技术要求

3.2.1 测量项目和技术指标

在氧化石墨烯的众多技术参数中，筛选出石墨烯电热应用领域共同关注的、对下游应用性能有显著影响的氧化石墨烯浆料的关键特性参数，包括浆料固含量、pH值、黏度、粒度、片径尺寸、单层厚度、单层率、碳氧比，作为本技术规范的测量项目，并给出了技术指标。

3.2.2 测量项目和测试方法

（1） 浆料固含量

石墨烯浆料固含量测试方法按GB/T 1725规定的方法进行测定。

称取10g氧化石墨烯滤饼，放入玻璃烧杯中，并置于80℃烘箱内，4小时后每隔1小时取出称量至质量无变化，计算固含量。

（2） 浆料pH值

将氧化石墨烯浆料配制为浓度0.5wt％，按GB/T 9724规定的方法进行测定。

（3） 浆料黏度

氧化石墨烯浆料黏度测试方法按GB/T 22235规定的方法进行测定。

（4） 浆料粒度

氧化石墨烯浆料粒度测试方法按GB/T 19077规定的方法进行测定。

（5） 片径尺寸

对于不同片径尺寸范围的氧化石墨烯测试样品，可对应选择光学显微镜、扫描电子显微镜或原子力显微镜测量片径尺寸，并统计平均尺寸，测试样品片数量应不小于50片。

（6）单层厚度

取浆料50μL滴入10mL超纯水中进行稀释并超声分散均匀，视具体情况可改变稀释比例。将稀释后的分散液滴在新鲜云母片上，分散液通常会润湿并良好铺展，在干净环境下自然室温晾干。

按“石墨烯材料鉴定技术规范”规定的测试方法对GO单层厚度进行测定。

（7） 单层率

用原子力显微镜测量试样厚度的测试结果计算单层率，样本数量应不小于25片。

（8） 碳氧比

按照GB/T 43598测试浆料的氧含量和碳氧比。

- 实验验证

本规范针对产业发展亟需而启动制定计划，为了通过NQI技术切实支撑石墨烯电热应用产业领域的高质量发展，使上下游链条测试技术能做到一致性贯通，实现质效提升。本规范所规定的技术要求及技术指标应科学、合理、适用，编制工作组开展了深入细致的实验验证工作（详见实验报告）。所得结论是：由于GO产品生产工艺路线所限，现阶段产业化生产的GO浆料产品通常片径厚度和尺度分布均很宽，样品微观形态的测试结果与制样方法、被测样品分布、测试区域等密切相关，且受测试人员主观选择的影响很大，因此目前GO产品测量评价的技术要求基于现状，将样品宏观物化参数的定量测量和微观形貌测试表征相结合进行规定。所制定技术规范中技术要求（除单层率是否作为技术要求需进一步研讨外）合理、测试方法可行且可操作性强，能够满足产业领域对GO产品的测量评价需求。

- 主要问题及解决方法

本规范制定过程中编制工作组深入研讨，并召开了专题研讨会，主要针对3方面问题进行讨论：（1）规范名称修改；（2）关键特性参数的选取；（3）技术指标的确定。

针对规范名称，立项名称为“氧化石墨烯浆料性能测试评价规范”，建议改为“氧化石墨烯浆料测量评价技术规范”，理由是氧化石墨烯是作为原料提供给电热应用领域下游企业生产用，氧化石墨烯浆料的关键特性参数及其指标影响的是下游产品的应用性能，因此本规范立项名称中的“性能”建议删除。针对关键特性参数的选取和技术指标的确定，已开展多次研讨，需在广泛征求意见阶段结束后进一步研讨确定。

- 总体

在本规范的制定过程中，编制工作组以文献资料、技术标准、大量测试研究为技术依据，本着科学合理、易于操作、广泛适用的原则，密切结合我国石墨烯电热产业生产工艺、性能要求，基于产业领域高质量发展需求和产业链条供需现状及生产应用技术发展趋势，广泛收集计量技术委员会专家、石墨烯电热应用产学研领域专家的意见和建议，制定了本氧化石墨烯浆料测量评价技术规范。