化学气相沉积法（CVD）制备的铜箔衬底上石墨烯薄膜完整度测试技术规范

不确定度评定报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院、国家纳米科学中心 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： | 常州第六元素科技股份有限公司、北京石墨烯研究院 |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 刘忍肖 |
| 参加起草人： | 李鑫 张荣花 |

1 测量模型

完整度的计算公式为：

I=PcPt×100%                                              （1）

式中：

I——完整度，%；

Pc——光学显微镜照片中，被石墨烯薄膜覆盖的区域的像素数；

Pt——光学显微镜照片中，整个区域的像素数；

2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）校准引入的标准不确定度

由于完整度计算的是覆盖区域与整个区域的像素数之比，像素尺寸校准的不确定度可以忽略。

（2）测量重复性引入的标准不确定度

多次重复测量计算的相对实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为测量重复性引入的标准不确定度urep(I)。

3 测量不确定度评定

重复测量引入的标准不确定度urep(I)通过式（B.2）计算:

urepI=i=1nIi−I2nn−1                        （B.2）

式中：

Ii——第i次测量的完整度；

I——完整度测量平均值；

n——测量次数。

合成标准不确定度等于重复测量引入的标准不确定度：uc(I)=urep(I)。

扩展不确定度U(I)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(I)之积，在此取k=2。

UI=kucI (k=2)