- 轮胎产品碳足迹核算报告

1 概况

1.1 生产者信息

雪地轮胎生产者名称：*泰

地址：/

法定代表人：/

授权人（联系人）：/

联系电话：/

企业概况：/

1.2 雪地轮胎产品信息

产品名称：雪地胎

雪地轮胎产品规格：215/55R18 XL

负荷指数或层级：4

速度符号：T

花纹代号：***

是否为原配雪地轮胎：□是 ☑否

使用场景：纯电

雪地轮胎产品质保期：三年或三万公里，以先到为准

1.3 核算方法

GB/T24067-2024 温室气体产品碳足迹量化要求和指南

T/CECA-G 0332—2024 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 汽车用轮胎

JJF（吉）XX-2025 雪地轮胎产品碳足迹核算计量技术规范

2 核算目的

本次评价的目的是得到*泰生产的雪地轮胎产品——215/55R18 XL全生命周期过程的碳足迹。

其研究结果有利于公司了解产品在生命周期内各阶段的碳排放情况，掌握温室气体排放途径及排放量，并帮助企业发掘减排潜力，有利于低碳管理、节能降耗，节约生产成本。同时响应国家绿色制造政策，履行社会责任的体现，为企业内部管理层提供决策依据，有助于企业品牌价值的提升。

3 核算范围

3.1 功能单位或声明单位

以轮胎生命周期内运行1 km作为功能单位。

3.2 系统边界

3.2.1

□产品碳足迹：包含材料的获取、轮胎的生产、分销、使用和废弃处理过程

☑部分产品碳足迹：☑材料获取阶段    ☑轮胎生产阶段    ☑轮胎分销阶段

☑轮胎使用阶段    □轮胎废弃处理过程

3.3时间范围

2024年度

4 数据收集

4.1 材料获取阶段

列出系统边界内的原生材料数据和再生材料数据，见表1。

说明各种类型原材料的生命周期清单数据来源（现场数据/次级数据/数据库数据）。

表1 轮胎原材料输入清单（请根据实际情况写）

| 材料名称 | 重量(kg) | 再生材料比例（%） | 使用系数 | 原生材料排放因子(kgCO2e/kg) | 数据来源 | DQR | 再生材料排放因子(kgCO2e/kg) | DQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然橡胶 | 2.943 | 0 | / | 0 | Ecoinvent数据库 | / | / | / |
| 合成橡胶 | 3.456 | 0 | / | 2.74 | Ecoinvent数据库 | / | / | / |
| 炭黑 | 2.453 | 0 | / | 1.86 | Ecoinvent数据库 | / | / | / |
| 钢丝 | 1.950 | 0 | / | 2.38 | 道路车辆产品碳足迹 产品种类规则 乘用车（征求意见稿） | / | / | / |
| 二氧化硅 | 1.226 | 0 | / | 2.06 | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库34231D0012020A二氧化硅产品碳足迹 | / | / | / |
| 尼龙 | 0.287 | 0 | / | 4.1 | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库34170R0202021A尼龙6产品碳足迹 | / | / | / |
| 聚酯纤维 | 0.671 | 0 | / | 25.7 | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库27997X0012012A涤纶纺织品产品碳足迹 | / | / | / |
| 增塑剂 | 1.115 | 0 | / | 5.7 | 中国产品全生命周期温室气体排放系数库34160B0072013A增塑剂 | / | / | / |
| 钴盐 | 0.002 | 0 | / | 4.78 | 格林美（无锡）能源材料有限公司碳足迹盘查报告 | / | / | / |

4.2 雪地轮胎产品生产阶段

雪地轮胎产品生产阶段碳排放的核算，应包括雪地轮胎产品密炼、挤出、压延、截断、成型、硫化等工艺过程，始于原材料进入生产设施，结束于雪地轮胎产品离开生产工厂。

说明各种类型燃料的生命周期清单数据来源（现场数据/次级数据/数据库数据）。

表 2 雪地轮胎产品生产阶段燃料/材料消耗/CO2 回收清单（请根据实际情况填写）

| 名称 | 单位 | 数量 | 碳排放因子 | 数据来源 | DQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 | kWh | 0.7436 | 0.6205 | 《关于发布2023年电力碳足迹因子数据的公告》 | / |
| 天然气 | m3 | 1.041 | 0.07 | 道路车辆产品碳足迹 产品种类规则 乘用车（征求意见稿） | / |
| 煤 | kg | 0 | / | / | / |
| 汽油 | L | 0 | / | / | / |
| 柴油 | L | 0.157 | 0.144 | Ecoinvent数据库 | / |
| 外购蒸汽（需备注压强） | MJ | 30.230 | 0.31 | 道路车辆产品碳足迹 产品种类规则 乘用车（征求意见稿 | / |
| 干冰 | kg | 0 | / | / | / |
| CO2 回收 | kg | 0 | / | / | / |

4.3 雪地轮胎产品使用阶段

轮胎运输距离：1618 km

分配系数:50%

运输方式：公路货运，0.144 kgCO2e/(t.km)

主要参数，见表3。

表 3 使用阶段的计算参数

| 参数 | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮胎滚动阻力系数 | 0.018（-25℃） | N/kN | 轮胎负荷能力 | 800 | kg |
| 轮胎重量 | 14.057 | kg | 新胎外直径 | 0.7047 | m |
| 轮胎预计里程 | 3万 | km | 轮辋名义直径 | 0.4572 | m |
| 轮胎磨损到胎面磨耗标志时的滚动阻力系数 | 0.012（-25℃） | N/kN | 轮胎生命周期由 于和地面磨损造 成的质量损失 | 0.3 | kg |
| 轮胎负荷指数 | 100 | / | 轮胎参考负荷 | 500 | kg |

4.4 雪地轮胎产品生命末期阶段

废雪地轮胎运输距离：/

分配系数；/

运输方式：/

废轮胎重量：/

填埋、焚烧的比例：/

填埋、焚烧的排放因子：/

轮胎生命末期排放因子：-0.424 kgCO2e/kg；数据来源：《乘用车子午线轮胎碳足迹分析 》

4.6分配原则与程序

分配依据：多产品共线生产时，则按能耗比例分配碳排放。系统中相似的输入输出，采用同样的分配程序；优先按产品的重量进行分配，若无法按照重量分配，则按照产值分配。

分配程序：产品碳足迹研究应包括确认与其他产品系统共享的单元过程，并按照以下步骤进行处理:

- 第1步：宜通过以下方法避免分配（从形式上看，步骤1不属于分配程序的一部分）。将拟分配的单元过程划分为两个或多个子过程，并收集与这些子过程相关的输入和输出数据。扩展产品系统，使其包括共生产品相关的额外功能。

b) 第2步：若无法避免分配，宜以能反映它们之间潜在物理关系的方式，将系统的输入和输出数据划分到不同产品或功能中。

c) 第3步：当物理关系无法建立或无法用来作为分配基础时，宜以能反映它们之间非物理关系的方式将输入和输出数据在产品或功能之间进行分配。例如可以根据产品的经济价值按比例将输入和输出数据分配到共生产品。有些输出可能同时包括共生产品和废物，此时应确定两者的比例，因为输入和输出只对其中共生产品部分进行分配。对系统中相似的输入和输出，应采用同样的分配程序。例如离开系统的可用产品（中间产品或废弃产品）的分配程序应和进入系统的同类产品的分配程序相同。生命周期清单是以输入和输出之间的物质平衡为基础的。因此，分配程序宜尽可能反映这些基本的输入或输出关系和特征。

注1：本条款改编自GB/T 24044—2008的4.3.4.2。

注2：产品碳足迹产品种类规则可为分配程序提供额外指导。

具体分配情况：轮胎生产制造环节碳足迹分配根据韩泰2024年温室气体排放水平核算结果以及当年产量，得到单条轮胎平均水平的轮胎生产阶段碳排放数据。原材料生产制造环节数据由各零部件制造企业按照以上分配依据分配程序进行分配。

5 结果解释

公司（填写雪地轮胎产品生产者的全名）生产的雪地轮胎（填写所评价的雪地轮胎产品名称），生命周期碳足迹核算总量为543.71 kgCO2e。雪地轮胎产品碳足迹为0.018 kg CO2e/km，全生命周期行驶里程为30000 km。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 3所示。

表 3 轮胎生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳排放（kgCO2e） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 材料获取阶段 | 44.81 | 8.2 |
| 轮胎生产阶段 | 9.93 | 1.8 |
| 轮胎分销阶段 | 3.28 | 0.6 |
| 轮胎使用阶段 | 485.69 | 89.3 |
| 轮胎废弃处理过程 | / | / |
| 碳足迹总量 | 543.71 | 100 |
| 碳足迹核算量kgCO2e/km | 0.018 |  |